Załącznik nr 1

do zaproszenia nr PT.2370.3.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis ogólny ubrania zgodnego z normą PN-EN 469.

Ubranie składa się z kurtki i spodni. Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie 
i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania.

  - Szczegółowy opis wyglądu kurtki.

Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki,  chroniący krtań. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej.  Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu  radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą.

Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Dolna krawędź mankietu na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na przecieranie. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk oraz z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na przetarcie, kolor powłoki ochronnej czarny. Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną.

W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia.

W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma 
z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców.

Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon.  Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.

W górnej, lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinna znajdować się kieszeń („napoleońska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem błyskawicznym. W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce  naszyta jest kieszeń zapinana dowolną techniką.

Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi 
o kolorze zbliżonym do koloru taśmy:

a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej 
w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób:

- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek 
  dolnych kieszeni kurtki,

b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm 
  z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym 
  pośrodku rozmieszczona w następujący sposób:

- na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak
  aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,

- poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej,

- odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi
  wzdłużnej rękawa,

- dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi
napisu , na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy   ostrzegawczej. Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:

- na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót PSP,

- w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót PSP.

Napisy  PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość  liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm,

- na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP.

- na plecach umieszczony centralnie napis, , wykonany w dwóch wierszach, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym
o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT 
z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: PAŃSTWOWA”- 260±1mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunki 1 i 2  Przykładowy widok kurtki

1.2  Szczegółowy opis wyglądu spodni.

Spodnie wykonane w taki sposób aby spełnić wymagania norm PN-EN 469. Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć: możliwość regulacji obwodu pasa oraz elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, o konstrukcji zapobiegającej zsuwaniu z ramion, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. Przednie i tylne taśmy elastyczne łączone z elementem tkaninowym na wysokości pachy. Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób:

a/ taśma z pasami każdego koloru  o szerokości 25±1 mm:

- na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała 
            ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego 
            koloru o szerokości 25±1 mm.

Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm.  Napis PSP, wykonany czcionką IMPACT 
o wymiarach: wysokość  liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm.

Rysunek 3                                Rysunek 4

Rysunki 3 i 4 Przykładowy widok spodni.

  - Parametry surowców

a/tkanina zewnętrzna

| Lp. | Parametr | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia | 3 x-20/600C | PN-EN ISO 14116:2011 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego | ≥ 1000 N osnowa ≥ 900 N wątek x-20/600C | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3. | Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 1000 N osnowa ≥ 900 N wątek x-20/600C | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 4. | Wytrzymałość na rozdzieranie | ≥ 40 N osnowa ≥ 40 N wątek x-20/600C | PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 5. | Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych | >80% x-20/600C | PN-EN ISO 6530:2008 |

x-20 ilość cykli prania

600C – temperatura prania

b/ membrana

- Wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE.

c/ opór pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego.

Ret ≤ 18 m2Pa/W

1.4 Tabela rozmiarów

Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu   
klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm.

2. Kurtka lekka ubrania specjalnego

2.1.	Opis ogólny ubrania zgodnego z normą PN-EN 15614.

Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614. Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana
z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane 
z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.

2.2 Szczegółowy opis wyglądu kurtki

Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie                       i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubocząstkowy               o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub 
w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614, długość kurtki -  minimum do wysokości krocza użytkownika. Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki,  chroniący krtań. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej.  Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą.

Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, 
w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały  podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”. W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętlą do mocowania drobnego wyposażenia.

W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”. Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. Na lewej piersi umieszczona kieszeń 
o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości
i zamykana patką. Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym.

Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi 
o kolorze zbliżonym do koloru taśmy:

a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej 
w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób:

- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek 
  dolnych kieszeni kurtki,

b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm 
  z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym 
  pośrodku rozmieszczona w następujący sposób:

- na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle 
  do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak  aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na 
  łokciach,

- na całym obwodzie rękawów ok. 20±1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle 
  do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak  aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na 
  łokciach,

- poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej,

- dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi   
podkładu z napisem , na dole połączone z górną krawędzią poziomej 
taśmy ostrzegawczej. Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny być zgodne z wymaganiami normy      PN-EN 15614. Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:

-	na lewym i prawym rękawie, 50±5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót PSP,

- w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie  o  wymiarach  50 x 90±2 mm napis PSP,

Napisy PSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32mm±1 mm długość napisu 65 mm ±1 mm,

Na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP.

- na plecach umieszczony centralnie napis, , w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, 
o wymiarach 120 x 340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się 
w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: PAŃSTWOWA”- 260±1 mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm.

Rysunek 5      				      Rysunek 6

Rysunki 5 i 6.  Przykładowy widok kurtki lekkiej

  - Parametry tkaniny zewnętrznej

Tkanina zewnętrzna kurtki lekkiej ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte w tabeli nr 2.

Tabela 2

| Lp. | Parametr wg PN-EN 15614 | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.2. Rozprzestrzenianie płomienia | Wskaźnik 3 x-20/600C | PN-EN ISO 14116:2011 |
| 2. | 6.3. Przenikanie ciepła (promieniowanie) | RHTI24 ≥11s RHTI24 – RHTI12≥4s x-20/600C | PN-EN ISO 6942:2002 Metoda “B” |
| 3. | 6.4.Odporność na ciepło (kurczliwość) 1800C, 5 min. | ≤ 5% x-20/600C | ISO 17493 |
| 4. | 7.1. Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 900 N wątek ≥ 900 N osnowa x-20/600C | PN-EN ISO 13934-1 |
| 5. | 7.2 Wytrzymałość na rozerwanie | ≥ 40 N wątek ≥ 40 N osnowa x-20/600C | PN-EN ISO 13937-2 |
| 6. | 7.3 Wytrzymałość głównych szwów | ≥ 400 N x-20/600C | PN-EN ISO 13935-2 |

x-20 - ilość prań

600C - temperatura prania

2.2  Tabela rozmiarów

Ubranie specjalne oraz kurtka lekka powinna być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm.

3. 	  OZNACZENIA.

3.1  Oznaczenie ubrania specjalnego i kurtki lekkiej.

Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 
  oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na 
  nazwisko i imię użytkownika.

4.    WYMAGANIA OGÓLNE.

## Ubranie specjalne oraz kurtka lekka (każde z osobna) powinny spełniać wymagania   
  zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE.

Załącznik nr 2

do zaproszenia nr PT.2370.1.3.2018

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Chrzanowie

U M O W A     D O S T A W Y

12 KOMPLETÓW UBRAŃ STRAŻACKICH SPECJALNYCH

Chrzanów,  dnia  ……………. 2018 r.

UMOWA DOSTAWY - projekt

nr MT.236.….. .2018

zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy:

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie,

ul. Ks. Skorupki 3, 32-500 Chrzanów, NIP 628-19-19-702, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………

a

Firmą……………………………………………………………………….…………..

ul .………………….., …………………, NIP ………………….., REGON ……………….., KRS ………………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………..

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY zawiera się umowę o następującej treści:

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

- W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

§2.  PRZEDMIOT UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU: 12 kompletów ubrań strażackich specjalnych spełniających wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 1 do zaproszenia nr PT.2370.1.3.2018 z 14 września 2018 r. w rozmiarach:

| Ubranie strażackie specjalne |
| --- |
| rozmiar | ilość |
| X | X |

- Oferta WYKONAWCY  z dnia …………… 2018 r. wraz z podpisanym przez WYKONAWCĘ załącznikiem wymienionym w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią.

- WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji zadania zmiany wynikające z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, nie rodzące skutków finansowych.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w §3 ust. 2 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §6.

§3.  CENA

- Wartość jednostkowa brutto 1 kpl. ubrania specjalnego wynosi…………zł (słownie: …00/100), w tym:

A. Cena netto ………… zł (słownie: ………… złotych 00/100)

B. Podatek Vat ………… %

- Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi…..zł (słownie: …..00/100), w tym:

A. Wartość netto przedmiotu umowy ………… zł (słownie: ………… złotych 00/100)

B. Podatek Vat ………… %

§4.  WARUNKI PŁATNOŚCI

- WYKONAWCA wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę na przedmiotowe ubrania specjalne.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę dostarczonego przedmiotu umowy przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Cesja wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO może wystąpić wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§5.  TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONawCa zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Termin realizacji umowy zostaje zachowany jeżeli odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje zastrzeżony na korzyść obu stron umowy.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru faktycznego,               o którym mowa w §6 ust. 4.

- Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie faksu na nr …………….. lub e-mail na adres………… Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.

§6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

# Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

# Odbioru dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać e-mail na adres kppspchrzanow@straz.krakow.pl do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.

# Podczas odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia kompletności przedmiotu umowy, poprawność jego wykonania oraz prawidłowość dokumentacji wymienionej w §7.

# Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu                                         dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez strony, każdy                      na prawach oryginału.

# W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny      od usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

# W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, 
o których mowa w ust. 5 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy                                     tok postępowania zgodny z ust. 1-5.

# WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przemieszczeniem przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych.

§7.  DOKUMENTACJA

- Wraz z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- obowiązujące świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

- instrukcję użytkowania, przechowywania i konserwacji wykonaną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- książkę gwarancyjną lub inny równoważny dokument w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.

§8.  GWARANCJA I RĘKOJAMIA

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU:

- 24 miesiące gwarancji oraz rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego, o którym mowa w §6                   ust. 4 niniejszej umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancji:

- w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy lub usunięcia wad w terminie 10 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO                        za pośrednictwem faksu na lub poczty elektronicznej. Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). W szczególnych warunkach gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM;

- gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia, wady dostarczonych ubrań wynikające                     z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania;

- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń dostarczonych ubrań powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia;

- koszty przesyłki asortymentu objętego niniejszą umową do naprawy gwarancyjnej ponosić będzie WYKONAWCA.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.

§9.  KARY UMOWNE

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust. 2, jednakże nie więcej niż 20 % ich wartości brutto, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5 % wartości jednostkowej brutto ubrania specjalnego określonej w §3 ust.1 podlegającego gwarancji lub rękojmi, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną                                 z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10 % wartości niniejszej umowy, określonej w §3 ust.2.

- Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1-3 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążającej.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§10.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

# Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego odnoszące się do przedmiotu umowy.

§11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

# Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

# Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 1 egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i  1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

# Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

Zamawiający							Wykonawca

..............................................					...............................................

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………

Załącznik nr 3

do zaproszenia nr PT.2370.1.3.2018

…………………… dnia …………………

Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Chrzanowie

ul. Ks. J. Skorupki 3
32-500 Chrzanów

e-mail: kppspchrzanow@straz.krakow.pl

W odpowiedzi na zaproszenie nr : PT.2370.1.3.2018 z 15 września 2018 r.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy dostawę ubrań strażackich specjalnych:

| Typ | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 |  |  |  |

Do oferty załączamy:

- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę – powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem osób wpisanych w KRS).

- Deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1.3 i 2.1 opisu przedmiotu zamówienia /załącznik nr 1/.

- Deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.).

- Deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17 z późn. zm.).

- Tabelę rozmiarów.

...................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 4

do zaproszenia nr : PT.2370.1.3.2018

Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).